INTRODUCTION AU DEVIS TECHNIQUE

Ce devis maître que vous avez entre les mains ou qui paraît à votre écran sert à prescrire quelques uns des mastics silicone d’étanchéité pour joints que la compagnie manufacturière DOW CORNING fabrique et qu’elle destine au marché des professionnels de la construction.

Ces produits sont listés à la Partie 2 - PRODUITS de la section de devis qui suit

# Classement , organisation et mise en page

Cette section a été classée et numérotée en se basant sur la liste directrice du Répertoire normatif (MasterFormat-2004) destinée à l'industrie de la construction et porte donc le numéro et le titre

07 92 13 – PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ ÉLASTOMÈRE POUR JOINTS

D'autre part, elle est organisée en trois parties et mise en page comme toutes les autres sections du Devis Directeur Naitional (DDN) que la grande majorités des rédacteurs de devis utilise à travers le Canada.

# Recommandations sur l'utilisation de certains outils

Les notes  au RÉDACTEUR écrites en  italique  ont pour but de servir d'aide-mémoire ou de guide aux rédacteurs de devis pour les aider à prendre les bonnes décisions  tout au long de sa rédaction . Elles doivent être supprimées avant l'impression du document.

Les crochets [    ] , avec ou sans texte,  servent à aider le rédacteur à faire des choix de matériaux, produits, décisions, références et autres possibilités  qui s'offrent à lui. Ils doivent être supprimés, y compris les options non retenues, avant l'impression du document.

# Responsabilité professionnelle du rédacteur

Le but poursuivi par DOW CORNING en publiant ce document est de vous aider dans votre travail grâce aux informations qu’il contient. DOW CORNING ne désire pas et ne peut pas se substituer d'aucune manière au rôle et à la responsabilité professionnelle de l'architecte qui doit signer et sceller les plans et devis qu'il a exécutés.

C'est pourquoi ce document, bien que conçu avec compétence par des professionnels expérimentés ne doit pas être copié intégralement; vous devez plutôt l'adapter ou même le modifier en fonction de votre projet auquel nos représentants techniques et notre service d’ingénierie serons heureux et fiers de collaborer.

RÉDACTEUR : la présente section sert à prescrire les différents types de mastic d’étanchéité élastomères à base de silicone fabriqués par DOW CORNING; leurs diverses caractéristiques physiques ont été développées pour les différents types de joints à obturer qu'on rencontre dans un projet de construction ou de rénovation, en fonction notamment de leur mouvement prévisible, de leur emplacement (ou usage), de leur compatibilité, de leur capacité d'adhérence aux subjectiles(supports) auxquels ils doivent adhérer.

RÉDACTEUR : la présente section vise d’abord à prescrire la fourniture et l’installation des mastics d’étanchéité à base de silicone qui ne sont prescrits dans aucune autre section du devis.Toutefois elle peut être utilisée comme source de prescriptions, sous forme d'article ou paragraphe, à inclure dans d'autres sections portant sur des travaux qui nécessitent la fourniture et/ou l'installation  de produits d'étanchéité et de calfeutrage

# PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

# 1.1	CONTENU DE LA SECTION

RÉDACTEUR:l’article CONTENU DE LA SECTION est un bref sommaire de ce qui est traité dans la section et n’a pas pour objet de décrire la portée des travaux.

.1	Fourniture et installation des produits d'étanchéité et de calfeutrage qui ne sont pas prescrits dans d'autres sections.

.2	Mesures administratives portant sur les documents et échantillons à soumettre ou émettre à la fin du projet, sur la qualité des produits et de l’exécution à assurer, sur l’entreposage et la manutention ainsi que sur les garanties à fournir.

.3	Description  des mastics d'étanchéité au silicone à utiliser en fonction des types de joints, de leur capcité de mouvement, de leur  emplacement et usage ainsi que des subjectiles auxquels ils doivent adhérer.

.4	Méthodes de mise en place pour l'ensemble des produits spécifiés dans cette section-ci présent devis et auxquelles on réfère dans les autres sections du devis pour les produits d'étanchéité qui y sont prescrits. .

# 1.2	SECTIONS CONNEXES

.1	Toutes les autres sections du devis où la fourniture d'un ou plusieurs produits d'étanchéité sont prescrites et dont la mise en place est réalisée selon l'une ou l'autre des  méthodes décrites  dans la présente section.

# 1.3	RÉFÉRENCES

.1	Normes ASTM

.1	C 794- Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants

.2	C 920- Specification for Elastomeric Joint Sealants

.3	C 1248- Standard Test Method for Staining of Porous Substrate by Joint Sealants

[.2	Guide des produits de protection contre les intempéries, par DOW CORNING édition de juin 2000.]

[.3	Guide de restauration des Systèmes de finition-isolation d'extérieur (SIFE/EIFS), par DOW CORNING, édition de juin 2000]

[.4	Technical Manual, par DOW CORNING, March 2003 Edition]

.5	Sealant Weatherproofing & Restoration Insitute (SWRI)  : certificats de validité pour différents produits qui sont soumis à cette organisation  professionnelle et indépendante, d'origine américaine, regroupant plus de 180 entrepreneurs, manufacturiers et consultants oeuvrant dans la construction commerciale; elle émet des

# 1.4	DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1	Soumettre les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section [01001 - Exigences générales] [01340 - Dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons et de la section].

.2	Fiches techniques :

.1	soumettre les fiches techniques et les procédures d’installation recommandées du manufacturier.

.2	soumettre la carte de choix de couleurs standard du manufacturier.

.3	Dessins d’atelier :  Illustrations suffisamment détaillées pour montrer l’installation et l’interface entre les travaux de cette section et entre ces derniers et les travaux adjacents réalisés par d’autres corps de métier.

.4	Échantillons des produits

.1	soumettre deux échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.

# 1.5	DOCUMENTS / ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

.1	Remettre la garantie du manufacturier pour chacun des produits d’étanchéité.

.2	Remettre la garantie de la qualité de l’exécution des travaux de l’applicateur

.1	joindre au manuel d’entretien prescrit à la section [01001 Exigences Générales] [01780 Documents / Éléments à remettre à l’achèvement des travaux] les instructions portant sur les méthodes et les matériaux d’entretien et de nettoyage  requis tels les ajustements des pièces mobiles, les lubrifiants et autres informations pertinentes.

# 1.6	ASSURANCE DE LAQUALITÉ

RÉDACTEUR : utiliser le paragraphe suivant si la préqualification de l'applicateur est requise.

.1	Compétence de l’applicateur :

.1	les applicateurs devront  avoir reçu une formation et une expérience reliée à la nature des ouvrages prescrits et être parfaitement familier avec les exigences habituellement formulées dans un devis pour la préparation des subjectiles , des produits prescrits et de leur application.

RÉDACTEUR : utiliser les paragraphes .2 pour les ouvrages dont les garanties exigées de la part de l'installateur et de la part du manufacturier sont de cinq (5) ans et moins.

Utiliser les paragraphes .3 et .4 pour les ouvrages dont les garanties exigées de la part de l'installateur et de la part du manufacturier sont de plus de cinq (5) ans. Voir l'article GARANTIE à la fin de la Partie 1.

RÉDACTEUR : consulter le représentant technique de DOW CORNING pour prescrire les types d'essais, leur emplacement, leur nombre et leur fréquence à différentes étapes du processus soit avant le début des travaux( en laboratoire et sur un ou des échantillons d'ouvrage réalisés au chantier) et pendant les travaux, le cas échéant.

.2	Essais en laboratoire avant le début des travaux :

.1	fournir un rapport écrit du fabricant des produits d’étanchéité indiquant que les résultats des essais d’adhérence, de cohésion, de compatibilité et de tache ou de salissures  sont satisfaisants pour tous les subjectiles sur lesquels seront appliqués ou simplement mis en contact les produits d'étanchéité.

[.3	Échantillons d'ouvrage :

.1	réaliser des échantillons d'ouvrage conformément aux prescriptions de la section  [01450 – Contrôle de la qualité] [01001 - Exigences générales].

.2	les échantillons doivent illustrer l'emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur de chaque type de joint, de fond de joint, de l'apprêt (ou apprêt) et de produit d'étanchéité. Les échantillons approuvés par l'architecte pourront faire partie de l'ouvrage fini.

.3	réaliser au moins un échantillon d'ouvrage de référence pour chacun des mastics prescrits et des subjectiles auxquels ils doivent adhérer.

.4	emplacements des échantillons d'ouvrage:

.1	de manière générale : endroits retirés ou indiqués par l'architecte [le consultant]; parmi les endroits choisis

.2	pourtour d'ouvertures de porte,  de fenêtre et autres ouvertures pratiquées dans l'enveloppe extérieure ;

.3	joint linéaire d'une longueur d'environ 1.5 mètre (5'-0") (ex : joints de rupture dans un ouvrage de maçonnerie;

.4	inclure, s'il y a lieu, des endroits où on doit enlever le mastic existant en utilisant les méthodes d'enlèvement proposées qui auront été approuvées par l'architecte [le consultant];

.5	les échantillons d'ouvrage réalisés avec succès pourront être incorporés à l'ouvrage général si ils sont approuvés par l'architecte [le consultant]; ils serviront alors de norme de référence, pour le choix des produits et de leur application ainsi que pour la préparation des susbstrats auxquels ils devront adhérer. ]

[.4	Essais d'adhérence réalisés au chantier,sur les échantillons d'ouvrage, avant le début des travaux :

.1	Sept (7) jours avant de débuter les travaux d'application des produits d'étanchéité, réaliser des essais d'adhérence aux subjectiles de tous les  mastics prescrits, en suivant les méthodes de préparation des joints proposées par le manufacturier;

.2	réaliser des essais pour chaque type de mastic et de subjectile;

.3	méthode d'essai : utiliser les méthodes normalisées d'essai d'adhérence au chantier mis au point par le manufacturier, les méthodes proposées pour vérifier la présence d'un apprêt et les techniques de préparation requises pour obtenir une adhérence maximale du mastic au subjectile;

.4	analyser les résultats des essais au chantier et faire un rapport;

.5	l'utilisation des méthodes de préparation de joint ou des types de mastic et d'application de ceux-ci pour lesquels les essais d'adhérence n'ont pas donné les résultats escomptés sera interdite. ]

[.5	Remplir , à l'aide des formulaires fournis par DOW, les carnets de contrôle qualité des mastics silicione mono-composant et bi-composants ainsi que le carnet d'essais d'adhérence au chantier] à tous les […….] jours.]

.6	Compatibilité des produits d'étanchéité entre eux :

.1	utiliser les produits d'étanchéité prescrit en provenance  d'un seul manufacturier afin d'assurer la compatibilité des produits entre eux;

.2	le manufacturier devra informer l'applicateur des procédures à suivre en cas d'intersection de produit différents.

.7	Attendre [48] heures avant d'entreprendre les travaux d'étanchéité afin de permettre à l'architecte [au consultant] d'inspecter les échantillons d'ouvrage et d'en faire l'approbation [par écrit], le cas échéant.

# 1.7	EXIGENCES RELATIVES A LA SÉCURITÉ ET À L'ENVIRONNEMENT

RÉDACTEUR: Respecter les recommandations relatives à la santé et à la sécurité formulées dans les fiches signalétiques et prescrire les mesures requises afin de satisfaire aux exigences du projet.

.1	Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

.2	Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'humidité relative et la teneur en humidité du support propres à l'application et au séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives à l'utilisation de ces derniers.

RÉDACTEUR: Dans le cas de bâtiments occupés par les locataires durant l'exécution des travaux, prescrire une ventilation des locaux au moyen des installations permanentes du bâtiment ou au moyen d'autres installations, selon les besoins.

.3	[Prendre les dispositions nécessaires afin que le système de ventilation assure une admission d'air neuf et une évacuation de l'air vicié maximales pendant la mise en oeuvre des produits d'étanchéité et de calfeutrage.] [Ventiler les aires de travail selon les directives de l'architecte [du Consultant], au moyen de ventilateurs de soufflage et d'extraction portatifs approuvés.]

# 1.8	GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

RÉDACTEUR : retenir cet article s'il y a un plan de GESTION DES DÉCHETS exigé par le Maître de l'ouvrage.

.1	Trier et recycler les déchets conformément à la [section 01355 - Gestion et élimination des déchets], ainsi qu'aux exigences du plan de réduction des déchets.

# 1.9	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Livrer les produits sur le site du projet dans les contenants originaux et scellés et avec des étiquettes intactes.

.2	Entreposer les produits  à l’abri des intempéries et les manipuler  conformément aux instruction écrites du fabricant.

# 1.10	CONDITIONS DU PROJET / DU CHANTIER

.1	Exigences environnementales :  ne pas entreprendre l’installation si la température ambiante et celle des subjectiles ne sont pas à l’intérieur des limites indiquées par le fabricant.

.2	État des joints : ne pas entreprendre l’installation à moins que les dimensions des joints ne respectent les tolérances du fabricant.

.3	État des subjectiles : ne pas entreprendre l’installation avant que les subjectiles soient mûris et exempts de tout contaminant qui pourrait interférer avec un mûrissement adéquat et l’adhérence du produit d’étanchéité.

# 1.11	GARANTIE

RÉDACTEUR : la durée des garanties offertes par DOW CORNING diffèrent selon le type de produit prescrit. Consulter le représentant technique afin de faire le choix approprié en termes de qualité et de coût.

.1	Fournir des garanties écrites, émises et signées au nom du propriétaire, , par l’installateur  par le manufacturier pour une durée de cinq (5) ans prenant effet à la date prescrite dans les Conditions générales [CCDC 2-94]et couvrant :

.1	tous les ouvrages c'est à dire la préparation des subjectiles, les produits d'étanchéité et leurs méthodes d'application prescrits dans la présente section seront exempts de pertes d'étanchéité, de cohésion et d'adhérence, de fissure, d'effritement, de contraction, de coulures et qu'ils ne causeront pas le salissement des subjectiles et des surfaces adjacentes.

[.2	Fournir une garantie limitée, écrite, émise et signée au nom du propriétaire par le manufacturier, conformément aux prescriptions des Conditions générales [CCDC 2-94] pour une durée variant de cinq (5) à  vingt(20) ans et stipulant : .

.1	que les tous les produits d'étanchéité prescrits dans la présente section seront exempts de pertes d'étanchéité, de cohésion et d'adhérence, de fissure, d'effritement, de contraction, de coulures et qu'ils ne causeront pas le salissement des subjectiles et des surfaces adjacentes.]

PARTIE 2	PRODUITS

RÉDACTEUR : pour vous aider à rédiger votre devis, vous pouvez consulter les fiches techniques de chacun des produits à prescrier et les manuels techniques rédigés par DOW CORNING et assemblés dans un catalogue destiné à l’usage des rédacteurs de devis et autres ointervenants dans un projet de construction. Vous pouvez également consulté les informations contenues sur le site internet www.dowcorning.com .

RÉDACTEUR : les fiches techniques intitulées Information sur le produit contiennent de nombreuses informations sur les mastics silicone d’étanchéité, notamment sur leurs propriétés physiques vérifiées à partir des méthodes d’essai de l’ASTM (American Society for Testing and Material) et validées par le SWRI (Sealant Weatherproofing & Restoration Insitute), sur les recommandations et restrictions quant à leur utilisation (type de joint, capacité de mouvement, compatibilité, adhérence, etc.).

# 2.1	PRODUITS ET FABRICANTS

.1	Incorporer aux travaux , sans y être limités, les produits spécifiés plus loin dans la PARTIE 2  et dans la nomenclature des mastics s d’étanchéité à la fin de la PARTIE 3, à condition qu’ils soient conformes aux exigences du devis.

.2	Les produits d’étanchéité, les  apprêts, les fonds de joints, les rubans antisolidarisation et autres produits connexes devront être compatibles avec les subjectiles et avec un ou l’autre des produits adjacents.

.3	Le choix d’un produit d’étanchéité approprié devra être conforme aux recommandations écrites du fabricant.

2.2	MASTICS SILICONE (MS) D’ÉTANCHÉITÉ

RÉDACTEUR : la classification de chaque mastic silicone listé plus bas a été faite à partir des de quatre (4) critères formulés dans la  norme de référence ASTM C-920 :

TYPE :

S : mastic mono-composant («Single Componant»)

M : Mastic bi-composants («Multi-Componant»)

NUANCE(«Grade») :

Nuance NP: mastic autonivellant (Pourable) suffisamment fluide ou coulant pour former un surface lisse, de niveau quand appliqué horizontalement à une température de 4.4°C (40°F)

NuanceNS : Mastic qui ne s'affaisse pas (Non Sag),applicable au fusil,  dans des joints verticaux, sans qu'il coule ou se déforme  quand mis en place à des températures variant entre 4.4°C et 50°C(40°F et 122°F)

CLASSE («Class» ):

Classes +100/ -50, ±50, ±35, ±25 et  ±12.5 :  Classes établies selon la capacité d'un mastic à subir un pourcentage de mouvement en plus ou en moins grand par rapport à la largeur du joint, au moment de son application, sans se détériorer ou se décoller du subjectile auquel il adhère,en plus de satisfaire à la totalité des exigences formulées dans la norme C920 Specification for Elastomeric Joint Sealants.

La classe dont un mastic fait partie  a été établie à la suite d'essais d'adhérence et de cohésion subis sous l'effet de mouvements cycliques auxquels il est soumis.

À titre d'exemple un mastic sera classé dans la catégorie  +100/-50 si, pour une largeur de joint à obturer de 50 mm au moment de l'application, celui-ci peut s'allonger jusqu'à 100 mm (+100% de la largeur initiale) ou être comprimé jusqu'à 25 mm (-50% de la largeur initiale ), sans défaillir (déchirure, perte d'adhérence, etc..).

USAGE («Use»)

Usage T : mastic conçu pour des joints exposés à la circulation des piétons et des véhicules tels les trottoirs, les plaza, les pontage et les garages de  stationnement. piétonnier et automobilepiétons et au trafic

Usage NT : mastic conçu pour des joints non-exposés à la circulation

Usage I : mastic conçu pour des joints immergés en permanence dans un liquide

Usage M : mastic qui satisfait aux exigences des articles 9.9 et 9. 10 de la présente norme lorsqu'il est soumis à des essais sur des échantillons de mortier

Usage G : mastic qui satisfait aux exigences des articles 9.9-9. 11 de la présente norme lorsqu'il est soumis à des essais sur des échantillons de verre.

Usage A : mastic qui satisfait aux exigences des articles 9.9 et 9. 10 de la présente norme lorsqu'il est soumis à des essais sur des échantillons d'aluminium

Usage O : mastic qui satisfait aux exigences des articles 9.9 et 9. 10 de la présente norme lorsqu'il est soumis à des essais sur des subjectiles autres que les subjectiles standards.

.1	MS #1: mastic silicone d’étanchéité à un ou deux composants, faible ou très faible module , auto-nivelant ou non, à polymérisation neutre.

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920 :Types S ou M, Nuance   NS ou P, Classe  +100/-50  et  Usage  T

.2	capacité additionnelle de mouvement de +100/-50% par rapport à la dimension originale du joint

.3	produits  :

.1	DOW CORNING® FC Parking Structure Sealant (Fast Cure)

.2	DOW CORNING® SL Parking Structure Sealant(Self Leveling)

.3	DOW CORNING® NS Parking Structure Sealant (Non-Sag)

.2	MS # 2: mastic silicone d’étanchéité à un seul composant, faible module, non affaissant, à polymérisation neutre :

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920  Type S, Nuance NS, Classe :  25, Usage NT, M, G, A et O.

.2	SWRI : validation du produit No.201-790206

.3	Capacité additionnelle de mouvement de +100/-50% par rapport à la dimension originale du joint

.4	produit : Scellant de construction au silicone DOW CORNING® 790 Mastic d’étanchéité à base de silicone pour bâtiment

.3	MS # 3 : Mastic d’étanchéité à base de silicone à un seul composant, module moyen, à polymérisation neutre,

.1	classification conforme à la norme ASTM C 920 :Type  S, Nuance NS, Classe 25, Usage NT, M,G, et A.

.2	SWRI : validation du produit No. 904-791909

.3	capacité additionnelle de mouvement de +/-50% par rapport à la dimension originale du joint

.4	produit  : DOW CORNING®  791 Mastic silicone à l'épreuve des intempéries.

.4	MS # 4: mastic silicone d’étanchéité à un seul composant, module moyen, à polymérisation neutre :

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920  Type S  Nuance  NS Classe 25 Usage NT, M, G, A et O

.2	SWRI : validation du produit No.802-795807

.3	capacité additionnelle de mouvement de +/-50% par rapport à la dimension originale du joint

.4	produit : DOW CORNING® 795 Mastic silicone pour bâtiment.

.5	MS # 5: mastic silicone d’étanchéité  à un composant, module moyen, à polymérisation neutre, non salissant sur des subjectiles poreux et faible adhérence de la saleté selon la norme ASTM-C1248 :

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920  Type S   Nuance NS  Classe 25 Usage: NT, M, G, A, et O

.2	SWRI : validation du produit No. 304-756309

.3	capacité additionnelle de mouvement de +/-50% par rapport à la dimension originale du joint.

.4	produit : DOW CORNING® 756 SMS Building Sealant

.6	MS # 6: mastic silicone d’étanchéité  à un seul composant, résistant à la moisissure.

.1	conforme aux exigences du règlement de la FDA  No. 21 CFR 177.2600 et de la norme CGSB 19-GP-22M

.2	classification conforme à la norme ASTM-C920 : Type S, Nuance  NS, Classe  25, Usage G, A et O.

.3	capacité additionnelle de mouvement de +/-50% par rapport à la dimension originale du joint.

.4	produit : DOW CORNING® 786

.7	MS # 7 : mastic silicone d’étanchéité de faible module

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920 , Type S, Nuance NS, Classe 50, Usage T, NT, M, G, A and O

.2	SWRI : validation du produit No. 804-CCS809

.3	Capacité additionnelle de mouvement de +/- 50 % par rapport à la dimension originale du joint.

.4	produit : DOW CORNING® CCS (Contractors Concrete Sealant)

.8	MS #8 : mastic silicone d’étanchéité à un composant, à haut rendement et de module moyen

.1	classification conforme à la norme ASTM-C920 : Type S, nuance NS,   classe 25, usage NT, M, A, et O (ex : granite)

.2	SWRI : validation du produit No. 604-CWS609

.3	capacité additionnelle de mouvement de ± 25 par rapport à la dimension originale du joint.

.4	produit : DOW CORNING® CWS (Contractors Weatherproofing Sealant)

# 2.3	FONDS DE JOINT

RÉDACTEUR : les baguettes de remplissage de type Soft Rod à cellules fermées sont les seuls acceptables; les baguettes de type Hot Rod sont à proscrire car elles peuvent causer le ballonnage des mastics

.1	Baguette de remplissage à cellules fermées: baguette malléable alvéolaire en polyuréthane, cellulaire en poliéthylène ou en polyoléfine, selon les recommandations du fabricant des produits d’étanchéité pour chaque type d’application.

.2	Ruban de polyéthylène ou de Teflon ® pour les produits d’étanchéité peu profonds.

# 2.4	MATÉRIAUX DIVERS

.1	Apprêt :  tel que recommandé par le manufacturier du produit d’étanchéité.

.2	Produits de nettoyage: produits de nettoyage et solvants, non salissants, chimiques acceptables pour le manufacturier du produit d’étanchéité.

PARTIE 3   EXÉCUTION

3. 1	EXAMEN

.1	Vérification des conditions :  examiner les subjectiles sur lesquels les travaux seront réalisés et informer par écrit l’architecte des conditions préjudiciables. Le début des travaux sera interprété comme une acceptation des subjectiles.

.2	Coordination :  coordonner ce travail avec ceux  qui l’affectent , qui y sont reliés ou sont cachés par ce travail.

# 3.2	PRÉPARATION

.1	Nettoyer et appliquer le l'apprêt aux joints conformément aux recommandations du fabricant. Enlever les matériaux chambranlants et toute autre corps étranger qui pourrait nuire à l’adhérence du produit d’étanchéité.

.2	Vérifier que les produits de façonnage de joints et les rubans anti-solidarisationsont compatibles avec le mastic d’étanchéité.

.3	Examiner la dimension des joints et des produits pour atteindre les ratios largeur/profondeur exigés.

.4	Installer le fond de joint avec un rouleau ou un instrument peu tranchant pour atteindre la profondeur exigée pour le joint.  Ne pas perforer ou tordre.

.5	Utiliser un ruban antisolidarisation dans les joints peu profonds ou sur des surfaces adjacentes auxquelles le mastic ne doit pas adhérer.

.6	Protéger les surfaces adjacentes des dommages en utilisant du ruban-cache si nécessaire.

# 3.3	INSTALLATION

.1	Général :

.1	installer le mastic d’étanchéité conformément aux recommandations du fabricant.

.2	règle générale, étanchéiser les ouvertures et tout autre endroit qui doit normalement l'être pour empêcher une infiltration d’air, d’eau, de saleté, de poussière et d’insectes. Ceci inclut, sans s'y limiter :

.1	joints de construction, de dilatation et de rupture («control joint»).

.2	joints entre des matériaux différents.

.3	joints autour des fenêtres, des cadres de porte, des persiennes et autres pénétrations et ouvertures dans le mur extérieur.

.4	ouvertures dans les murs intérieurs.

.5	autres emplacements indiqués sur les dessins.

.2	Appliquer le mastic d’étanchéité sous pression avec un pistolet manuel ou mécanique ou avec tout autre moyen approprié. Le pistolet doit avoir une tuyère de dimension appropriée et avoir une pression suffisamment forte pour permettre le remplissage parfait des joints tel qu’ils sont profilés.

.3	Façonner soigneusement les mastics d’étanchéité non affaissants en appliquant suffisamment de pression pour assurer une adhérence le long des deux côtés du joint et pour donner une surface légèrement concave, sans plis ou vides.

3.4	NETTOYAGE

.1	Nettoyer les surfaces adjacentes au mastic d’étanchéité au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

.2	Protéger les mastics d’étanchéité  de tout contact avec des substances contaminantes et contre des dommages découlant d’opérations de construction ou autres, pendant et après le mûrissement. Les mastics d’étanchéité ne doivent avoir subi aucun dommage ou détérioration au moment de l'émission du certificat d' achèvement substantiel.

.3	Pendant les travaux et à leur achèvement, enlever et éliminer tous les surplus de mastic d’étanchéité, d’équipement et de débris, hors des lieux. Laisser les travaux dans un état de propreté conforme aux exigences de la section [01001 – Exigences générales] [01740 – Nettoyage].

3.5	NOMENCLATURE DES MASTIC D’ÉTANCHÉITÉ EN FONCTION DE L’USAGE ET DES SUBJECTILES (MATÉRIAUX DESUPPORT)

| MASTIC SILICONE | USAGE | SUBJECTILES (MATÉRIAUX DE SUPPORT) |
| --- | --- | --- |
| MS #1 DOW CORNING® FC/ SL/ NS PARKING STRUCTURE SEALANT | Joints horizontaux exposés à la circulation des véhicules et des piétons | Béton de ciment, pavés de maçonnerie, béton bitumineux |
| MS #2 DOW CORNING® 790 | Joints de dilatation et de rupture («control joint») verticaux | Maçonnerie, béton, Stucco & SIFE |
| MS #3 DOW CORNING® 791 | Joints de pourtour et non-structural étanches aux intempéries | Verre, aluminium, plastiques, maçonnerie, béton |
| MS #4 DOW CORNING® 795 | Mastic d’étanchéité adhésif structural pour mur-rideau | Verre, aluminium et matériaux de panneaux tympans |
| MS #5 DOW CORNING® 756 SMS | Joints d’étanchéité | Panneaux de métal, panneaux en pierre naturelle |
| MS #6 DOW CORNING® 786 | Installations de plomberie dans les toilettes et les salles de bain | Carreaux de céramique, installations de lavabos et de bains, salle blanche |
| MS #7 DOW CORNING® CCS | Joints étanches entre éléments (ex: panneaux) de béton préfabriqués architectural ou structural au perimètre des ouvertures de portes et fenêtres intégrées dans les panneaux de béton architectural. Joints pour les systèmes d'isolation et de finition extérieurs (SIFE/EIFS) et plusieurs autres joints de construction | Sur la plupart des combinaisons de matériaux de construction : béton, maçonnerie de brique d'argile, pierre naturelle, céramique, acier recouvert d'une finition et aluminium anodisé ou prépeint. |
| MS #8 DOW CORNING® CWS | joints à mouvement dynamique tels que : joints de dilatation et de rupture, joints de panneau de béton préfabriqué , joints de mur-rideau, calfeutrage de périmètre des ouvertures (fenêtres, portes, panneaux), joints de contrôle du radon, SIFE, étanchéité des meneaux, panneaux et cades, etc.) | Étanchéité : béton, SIFE, éléments de maçonnerie divers et aluminium Adhésif pour miroir argenté (les silicones à base d'acetoxy sont à proscrire). |

# FIN DE LA SECTION